GUÍA PRÁCTICA DE USO DE LA CAL

Construcción · Pintura · Agricultura · Desinfección

Kninord Animal Training  |  Villa Soñador, Bonao, R.D.  |  2026

# 1. Tipos de Cal — Clasificación Esencial

La cal proviene de una sola fuente: piedra caliza (CaCO₃). Lo que varía es el proceso de fabricación y la composición mineral de origen.

| Tipo | Fórmula | Fragua con | Característica clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Cal viva | CaO | Nada aún | Reactiva, peligrosa sin diluir |
| Cal hidratada (apagada) | Ca(OH)₂ polvo | CO₂ del aire | Versátil, la más común en mercado |
| Cal en pasta | Ca(OH)₂ + H₂O | CO₂ del aire | Más plástica, ideal para pintura fina |
| Cal hidráulica (NHL) | Ca(OH)₂ + silicatos | Agua + aire | Resiste humedad y lluvia directa |

Árbol de decisión básico:

- ¿Superficie expuesta a lluvia o agua libre? → Cal hidráulica o cal hidratada + puzolana

- ¿Superficie interior o protegida? → Cal hidratada o cal en pasta

- ¿Uso agrícola o sanitario? → Cal viva (desinfección) o cal dolomítica (suelos)

- ¿Hay acero o cemento en la ecuación? → Eliminar sal de cualquier fórmula

# 2. Pintura Exterior — Cuartos Fríos

Superficie: bloque (bock) con mortero de cemento y plato de concreto. Exposición a lluvia directa. Sin acero expuesto.

## 2.1 Fórmula: Cal + Puzolana + Sal + Aceite de Linaza

| Componente | Cantidad | Nota |
| --- | --- | --- |
| Cal hidratada en pasta | 10 kg | Base principal |
| Ceniza de arroz o puzolana | 2 kg | Confiere resistencia al agua, reemplaza cal hidráulica importada |
| Sal común (NaCl) | 800 g | Fijador y endurecedor de superficie |
| Aceite de linaza cocido | 500 ml | Hidrofobicidad sin cerrar poros |
| Agua limpia | Hasta consistencia espesa | Para disolver sal primero |

Procedimiento

- Disolver la sal completamente en el agua — este paso es previo a todo.

- Incorporar la cal en pasta y mezclar bien.

- Tamizar la ceniza de arroz o puzolana e incorporar sin grumos.

- Agregar aceite de linaza al final; mezcla enérgica.

- Reposar 12 horas antes de aplicar — la puzolana necesita activarse.

Aplicación

- Superficie limpia y húmeda, no chorreando

- Mínimo 3 manos con intervalo de 24 horas entre cada una

- Brocha de cerda gruesa — no rodillo. La brocha frota la cal dentro del poro del bloque

- Última mano: agregar 100 ml adicionales de aceite de linaza al resto de la mezcla

Durabilidad esperada: 2–3 años con lluvia tropical directa antes de retoque.

# 3. Pintura Interior — Oficina

Superficie: paredes interiores sin exposición a lluvia. Objetivo: blancura, acabado limpio, sin polvoreo, transpirable.

## 3.1 Fórmula: Cal en Pasta Envejecida + Sal + Caseína

| Componente | Cantidad | Nota |
| --- | --- | --- |
| Cal en pasta envejecida | 10 kg | Mínimo 1 mes en agua — más tiempo, mejor plasticidad |
| Agua limpia | 6–8 litros | — |
| Sal común (NaCl) | 500 g | Fijador, elimina el polvoreo |
| Leche en polvo descremada | 300 g | Fuente de caseína — fijador proteico natural |

Procedimiento

- Disolver la leche en polvo en agua tibia aparte, sin grumos.

- Disolver la sal en otra porción del agua.

- Unir ambas soluciones con la cal en pasta. Mezcla uniforme.

- Colar con tela fina antes de aplicar.

Aplicación

- 2 manos son suficientes en interior

- Intervalo entre manos: 4–6 horas

- Resultado: blanco mate, suave al tacto, sin polvoreo

Ventaja adicional: la cal interior actúa como regulador de humedad. En días húmedos absorbe; en días secos libera. Relevant para el clima de Bonao.

# 4. Desinfección de Suelo — Corrales con Uso Continuo

Escenario: espacio con animales en operación continua. Residuo orgánico inevitable en el suelo (heces, orina, material vegetal). Objetivo: control sanitario de mantenimiento periódico, no remediación de emergencia.

## 4.1 Fórmula: Lechada de Cal con Sal — Mantenimiento Rutinario

| Componente | Cantidad | Nota |
| --- | --- | --- |
| Cal hidratada | 1 kg | — |
| Agua | 8–10 litros | — |
| Sal común | 150 g | Potencia el efecto bactericida y penetración |

Procedimiento

- Disolver la sal en el agua.

- Incorporar la cal. Mezclar bien.

- Aplicar con regadera o bomba de mochila sobre el suelo del corral.

- Dejar secar naturalmente.

- Los animales pueden volver al día siguiente.

Frecuencia recomendada: cada 4–6 semanas como rutina, o después de lluvia intensa que reactive el suelo.

# 5. Protección de Madera — Establos y Contacto con Suelo

La madera en contacto con suelo húmedo y materia orgánica es el punto de mayor ataque de hongos y pudrición. La cal sola no es suficiente — se requiere el componente fungicida del sulfato de cobre.

## 5.1 Fórmula: Cal + Sal + Sulfato de Cobre

| Componente | Cantidad | Nota |
| --- | --- | --- |
| Cal hidratada en pasta | 5 kg | Base |
| Agua | 10 litros | — |
| Sal común (NaCl) | 400 g | Fijador |
| Sulfato de cobre (vitriol azul) | 200 g | Fungicida y bactericida — disolver en agua caliente aparte |

El sulfato de cobre se consigue en ferreterías agrícolas como "vitriol azul" o "sulfato de cobre pentahidratado". La mezcla final tomará un tono azul-verdoso — es normal.

Procedimiento

- Disolver el sulfato de cobre en agua caliente aparte — completamente.

- Disolver la sal en otra porción del agua.

- Unir ambas soluciones con la cal en pasta. Mezcla homogénea.

Aplicación según zona

Zona de contacto directo con suelo (primeros 30–40 cm del poste):

- Si la pieza no está instalada: sumergir esa zona en la mezcla por 24–48 horas

- Si ya está instalada: 4–5 manos con brocha concentradas en la base, dejando absorber entre cada una

Resto de la madera expuesta:

- 2–3 manos normales con brocha

Durabilidad zona de contacto suelo: 18–24 meses. Retrate esa zona específica anualmente.

# 6. Tabla Resumen — Selección Rápida

| Aplicación | Tipo de cal | Aditivo clave | Atención |
| --- | --- | --- | --- |
| Exterior cuartos fríos (lluvia) | Hidratada + puzolana | Aceite de linaza | Reposar 12h antes de aplicar |
| Interior oficina | Pasta envejecida | Caseína / leche descremada | Colar antes de aplicar |
| Desinfección suelo corrales | Hidratada (lechada) | Sal | Animales entran al día siguiente |
| Madera establos — contacto suelo | Hidratada en pasta | Sulfato de cobre (vitriol) | Sulfato disuelto en agua caliente aparte |

## Regla general sobre la sal

| ¿Hay acero o cemento en la mezcla? | Usar sal |
| --- | --- |
| No — superficie rústica, piedra, bloque, madera, suelo | Sí — válida y económica |
| Sí — mortero estructural, cemento con refuerzo | No — el cloruro corroe el acero |

Documento preparado con base en experiencia de campo y formulaciones tradicionales validadas.

Kninord Animal Training — Villa Soñador, Bonao, República Dominicana — 2026